### S84 (klassiek profiel) Omschrijving en tabellen

## Texrope - S84 Ommantelde V-riem met klassiek profiel -Z, A, B, C, D, E.

De eerste V-riem die werd gelanceerd op de internationale markt, is de ommantelde V-riem met klassiek profiel. Het succes van deze riem is te danken aan het "wigeffect". Dit wigeffect zorgt ervoor dat, bij een gegeven statische spanning, het contactoppervlak van de riemflanken verdrievoudigt in vergelijking met een platte riem - louter door de geometrie van de riem. Ook de algemene adhesie en het overbrengingsvermogen zijn verdrievoudigd bij de gangbare lineaire snelheden. Tot slot wordt een ruimtebesparing van 25% gerealiseerd.

Het voordeel van TEXROPE® S 84-riemen is het uitstekende evenwicht tussen het overbrengingsvermogen van de trekkoorden en het aandrijvingsvermogen geleverd door de grip van de flanken.

Constructie en eigenschappen

- De MONOCORD-trekkoorden bestaan uit speciaal behandelde krachtige polyesterkoorden en zijn bestand tegen toevallige of herhaalde overbelasting.

- De bekleding zorgt voor de grip, beschermt tegen invloeden van buitenaf en is bestand tegen slijtage.

- De samenstelling van de riem zet de laterale krachten op de flanken om in longitudinale krachten in de trekkoorden.

- De riem is bestand tegen minerale oliën en temperaturen van -30°C tot +60°C (+80°C voor korte tijdspanne).

- De riem voldoet aan de normen ISO 4184, DIN 2215, NF T-47 141 en BS 3790.

- Statisch geleidend mengsel (ISO 1813).

- De riemen zijn lengtestabiel en moeten niet in sets gemonteerd worden (uitgezonderd

riemen met E-profiel en lengtereferentie). Tot 2 500 mm hebben ze geen speciale code. Daarboven zijn ze gemarkeerd met om hun stabiliteit te bevestigen.

Toepassingen

In de industrie worden er nog weinig berekeningen gemaakt van nieuwe aandrijvingen met riemen met klassiek profiel. TEXROPE® S 84-riemen worden vooral in de vervangmarkt gebruikt.

|  | Z | A | B | C | D | E | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominaal profiel WxT | 10x6 | 13x8 | 17x11 | 22x14 | 32x19 | 38x25 | 25x16 |
| Referentiebreedte Wd | 8,50 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 21 |
| Gewicht (g/m) | 64 | 108 | 188 | 310 | 590 | 900 | 420 |
| Min. schijfdiameter | 63 | 71 | 112 | 170 | 300 | 450 | 224 |
| Referentieomtrek (mm) | 180 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1800 | 800 |
| Kracht F (daN) | 11 | 20 | 30 | 75 | 140 | 180 | 73,5 |
| Le-Ld (mm) | 15 | 16 | 22 | 34 | 51 | 66 | 35 |
| Ld-Li (mm) | 22 | 30 | 43 | 52 | 75 | 82 | 61 |

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Actra bv

Havenweg 10

3812 PR AMERSFOORT

Telefoon: 033 422 58 22

E-mail: Info@actra.nl

Website: www.actra.nl