## Texrope - VP2 Ommantelde V-riem met smal profiel

SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V

In vergelijking met V-riemen met klassiek profiel is de TEXROPE® VP 2 met smal profiel hoger voor eenzelfde breedte. De hoogte van de riemflanken vergroot het contactoppervlak en dus ook het overbrengingsvermogen. Daarenboven zijn de trekkoorden uiterst sterk. Deze riem kan hogere lineaire snelheden aan: bij een zelfde riemhoogte is zijn gewicht kleiner, waardoor de centrifugale kracht vermindert. Met de TEXROPE® VP 2 zijn compactere aandrijvingen mogelijk.

Constructie en eigenschappen

- De MONOCORD-trekkoorden bestaan uit speciaal behandelde krachtige polyesterkoorden en zijn bestand tegen toevallige of herhaalde overbelasting.

- De bekleding zorgt voor de grip, beschermt tegen invloeden van buitenaf en is bestand tegen slijtage.

- De samenstelling van de riem zet de laterale krachten op de flanken om in longitudinale krachten in de trekkoorden.

- De riem is bestand tegen minerale oliën en temperaturen van -30°C tot +60°C (+80°C voor korte tijdspanne).

- De riem voldoet aan de internationale normen ISO 4184, DIN 7753 (geometrie), NF T-47 141 en BS 3790.

- Statisch geleidend mengsel (ISO 1813).

- De riemen zijn lengtestabiel en moeten niet in sets gemonteerd worden. Tot 2500 mm hebben ze geen speciale code. Daarboven zijn ze gemarkeerd met ST om hun stabiliteit te bevestigen.

Goede prestaties van de trekkoorden, evenwichtige flankhoogte: de ommantelde TEXROPE® VP 2-riem met smal profiel brengt meer kracht over en presteert evenwaardig op andere punten. Compactere aandrijving en
minder kosten zijn het resultaat.

|  | SPZ | SPA | SPB | SPC | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominaal profiel WxT | 9,7 x 8 | 12,7 x 10 | 16,3 x 13 | 22 x 18 | 18,6 x 15 |
| Referentiebreedte Wd | 8,50 | 11 | 14 | 19 | 16 |
| Gewicht (g/m) | 68 | 120 | 194 | 375 | 270 |
| Min. schijfdiameter | 71 | 90 | 140 | 200 | 180 |
| Referentieomtrek (mm) | 300 | 450 | 600 | 1000 | 800 |
| Kracht F (daN) | 36 | 56 | 90 | 150 | 118 |
| Le-Ld (mm) | 13 | 18 | 22 | 30 | 25 |

De TEXROPE® VP 2-riem met smal profiel is eveneens verkrijgbaar in 3V- en 5V-profiel volgens de normen RMA/MTPA IP 22 en ASAE S 211.5. Al deze riemen hebben dezelfde kenmerken als riemen met klassiek profiel, inclusief lengtestabiliteit. Ze zijn bijzonder geschikt voor machines die ontworpen zijn volgens Amerikaans model en zijn antistatisch (ISO 1813).

De riemidentificatie bevat de profielcode 3V of 5V en de lengtecode. De lengtecode is een afronding van de effectieve lengte in 1/10 duim.

Kenmerken en afmetingen:

|  | 3V | 5V |
| --- | --- | --- |
| Nominaal profiel bpxhb (mm) | 9,65 x 7,8 | 15,8 x 13,5 |
| Referentiebreedte Wd | 8,50 | 14 |
| Gewicht (g/m) | 68 | 194 |
| Min. schijfdiameter | 67,3 | 180 |
| Referentieomtrek (mm) | 304,8 | 635 |
| Kracht F (daN) | 44,5 | 100 |
| Leff-Ld (mm) volgens RMA | 3,6 | 11,3 |

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Actra bv

Havenweg 10

3812 PR AMERSFOORT

Telefoon: 033 422 58 22

E-mail: Info@actra.nl

Website: www.actra.nl